Agro (TOMIFLEX 1143)

## Рабочая температура

От -30° C до +60° C

## Свойства

Очень эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

## Области применения

Для систем орошения, очистки канализации и сточных ям.

## Цвет:

Серый – для стандартного исполнения; синий – для морозоустойчивого.

| Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaбoчее дaвление [бaр] | мaкс. дaвление [бaр] | Вaкуум [m/H2O] | Упaкoвкa [м] | Oбъём упaкoвки [м3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 310 | 3,6 | 80 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,046 |
| 25 | 410 | 3,8 | 100 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,059 |
| 30 | 550 | 4,0 | 120 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,074 |
| 32 | 600 | 4,0 | 130 | 7 | 21 | 10 | 30 | 0,083 |
| 35 | 630 | 4,2 | 140 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,107 |
| 38 | 700 | 4,4 | 155 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,127 |
| 40 | 730 | 4,5 | 160 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,149 |
| 45 | 850 | 4,5 | 180 | 6 | 18 | 10 | 30 | 0,176 |
| 50 | 1000 | 4,8 | 200 | 5 | 15 | 10 | 30 | 0,207 |
| 60 | 1250 | 5,0 | 240 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,288 |
| 63 | 1390 | 5,2 | 260 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,288 |
| 70 | 1600 | 5,5 | 280 | 4,5 | 13,5 | 9 | 30 | 0,388 |
| 76 | 1700 | 5,5 | 310 | 4 | 12 | 9 | 30 | 0,417 |
| 80 | 1850 | 6,3 | 320 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 0,454 |
| 90 | 2150 | 6,3 | 360 | 3,5 | 10,5 | 9 | 30 | 0,689 |
| 100 | 2700 | 6,7 | 410 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,820 |
| 110 | 3000 | 7,0 | 450 | 3 | 9 | 8,5 | 30 | 0,995 |
| 120 | 3350 | 7,5 | 480 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,156 |
| 127 | 3600 | 7,5 | 510 | 2,5 | 7,5 | 8 | 30 | 1,243 |
| 150 | 5000 | 9,0 | 610 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1,360 |