Food-L

## Рабочая температура:

От -20° C до +60° C

## Свойства

шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

## Области применения

для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации Министерства Здравоохранения РБ.

## Цвет:

прозрачный с белой спиралью

| Внутренний диаметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки, [мм] | Рaдиус изгибa, [мм] | Рабочее давл., бар | Давл. разрыва, бар | Вaкуум [м/H2O] | Длина бухты, [м] | Oбъём бухты [м3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 200 | 2,6 | 110 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,032 |
| 20 | 220 | 2,6 | 110 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,032 |
| 25 | 285 | 2,6 | 140 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,048 |
| 30 | 350 | 2,7 | 175 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,055 |
| 32 | 370 | 2,8 | 180 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,055 |
| 35 | 430 | 2,8 | 190 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,078 |
| 38 | 500 | 3,2 | 210 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,084 |
| 40 | 5300 | 3,2 | 220 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,079 |
| 45 | 630 | 3,5 | 250 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,088 |
| 50 | 750 | 3,8 | 275 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,143 |
| 60 | 910 | 3,9 | 330 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,238 |
| 63 | 970 | 3,9 | 350 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,238 |
| 70 | 1125 | 4,2 | 385 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,297 |
| 76 | 1270 | 4,4 | 500 | 5 | 15 | 6 | 30 | 0,336 |
| 80 | 1450 | 5,2 | 550 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,384 |