[image: image1.jpg]


БРЭЙД ОКСИ
Шланг Томифлекс из ПВХ серии Брэйд типа "Окси"

Рабочая температура: от -20°C до +60°C

Цвет: синий

Свойства: Трехслойный шланг из специальных видов ПВХ, армированный полиэфирными нитями. Внутренний слой выполнен из черного ПВХ с добавками каучука, что обеспечивает повышенную химическую стойкость шланга. Второй слой выполнен в виде армирующей оплетки из полиэфирных нитей. Наружный слой выполнен из синего ПВХ с добавками каучука, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и воздействию различных химических веществ. Внутренняя и наружная поверхность гладкие. Благодаря наполнению ПВХ каучуком шланг имеет повышенную гибкость.

Области применения: Применяется для транспортировки удобрений, пестицидов, минеральных масел и др. Пригоден для подачи сжатого воздуха.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

	Внутренний диаметр, 

мм
	Внешний диаметр,

мм
	Вес,

г/м
	Толщина стенки, мм
	Рабочее давление, бар
	Радиус изгиба, мм
	Длина бухты, 
м

	6
	11
	100
	2,5
	15
	80
	50

	8,0
	13
	125
	2,5
	15
	90
	50

	10
	14,5
	150
	2,25
	15
	120
	50

	12,5
	18,5
	190
	3
	15
	150
	50

	16
	22
	214
	3
	15
	200
	50

	19
	26
	305
	3,5
	15
	230
	50

	25
	32
	370
	3,5
	15
	260
	50


