
[image: image1.jpg]


ФУД-Л ПУ
Шланг Томифлекс типа "Фуд-Л ПУ" из полиуретана
Рабочая температура: от -20°C до +80°C

Цвет: прозрачный с белой спиралью

Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый.

Области применения: напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

	Внутренний диаметр, мм 
	Вес, г/м 
	Мин. толщина стенки, мм
	Макс. толщина стенки, мм 
	Радиус изгиба, мм
	Рабочее давление, бар 
	Максимальное давление, бар 
	Вaкуум, м/H2O 
	Длина бухты, м 
	Oбъём упаковки, м3 

	20
	280
	1,2
	3,6
	110
	3
	9
	9
	30
	0,081

	25
	300
	1,2
	3,3
	120
	3
	9
	9
	30
	0,087

	30
	320
	1,2
	3,7
	130
	3
	9
	9
	30
	0,091

	32
	340
	1,2
	3,7
	140
	3
	9
	9
	30
	0,100

	35
	380
	1,3
	3,8
	160
	3
	9
	9
	30
	0,110

	38
	410
	1,3
	3,8
	180
	3
	9
	9
	30
	0,117

	40
	490
	1,5
	4,5
	190
	3
	9
	9
	30
	0,153

	45
	570
	1,5
	4,6
	200
	3
	9
	8
	30
	0,170

	50
	690
	1,5
	5,2
	215
	3
	9
	8
	30
	0,214

	55
	800
	1,5
	5,2
	220
	3
	9
	8
	30
	0,231

	60
	910
	1,5
	5,6
	230
	3
	9
	8
	30
	0,261

	63
	960
	1,5
	5,6
	240
	3
	9
	8
	30
	0,330

	65
	980
	1,5
	5,7
	240
	3
	9
	8
	30
	0,330

	70
	1000
	1,5
	5,9
	250
	2,5
	7,5
	8
	30
	0,400

	76
	1100
	1,7
	5,3
	270
	2,5
	7,5
	8
	30
	0,489

	80
	1200
	2
	5,4
	290
	2,5
	7,5
	7
	30
	0,579

	90
	1400
	2
	5,7
	380
	2,5
	7,5
	7
	30
	0,660

	100
	1600
	2
	6,1
	420
	2,5
	7,5
	7
	30
	0,729

	102
	1600
	2
	6,0
	420
	2,5
	7,5
	7
	30
	0,793

	110
	1900
	2
	6
	440
	2
	6
	6,5
	30
	0,911

	120
	2400
	2
	7,0
	480
	2
	6,0
	6,5
	30
	1,029

	127
	2500
	2
	7,0
	530
	1,5
	4,5
	6,5
	30
	1,343

	130
	2700
	2
	7
	560
	1,5
	4,5
	6,5
	30
	1,347

	140
	2900
	2
	7,5
	640
	1,5
	4,5
	6
	20
	1,239

	150
	3100
	2
	7,5
	800
	1,5
	4,5
	6
	20
	1,279

	152
	3100
	2
	7,5
	840
	1,5
	4,5
	6
	20
	1,292

	160
	3200
	2
	7,5
	860
	1,5
	4,5
	6
	20
	1,400



