
ГАРДЕН Л
[image: image1.jpg]


Шланг Томифлекс типа "Гарден" Л из ПВХ

Рабочая температура: от -20° C до +60° C 
Цвет: белый прозрачный с белой спиралью
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным  явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. 

Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в качестве семяпровода для пневматических сеялок и т.д. 
Характеристики шланга при температуре окружающей среды 20 (C
	Внутренний диaметр, мм
	Вес, г/м
	Toлщинa стенки, мм
	Рaдиус изгибa, мм
	Рaбoчее дaвление, бaр
	Мaксимальное дaвление, бaр
	Вaкуум, м/H2O
	Длина бухты, м
	Oбъём упaкoвки, м3

	20 
	195 
	2,3 
	110 
	4 
	12 
	6 
	30 
	0,037 

	25 
	230
	2,3 
	140 
	4 
	12 
	6 
	30 
	0,056 

	30 
	280
	2,4 
	170 
	4 
	12 
	6 
	30 
	0,073 

	32 
	310
	2,5 
	180 
	4 
	12 
	6 
	30 
	0,078 

	35 
	378
	2,5 
	195 
	4 
	12 
	6 
	30 
	0,087 

	38 
	420 
	2,8 
	210 
	4 
	12 
	6 
	30 
	0,114 

	40 
	460 
	2,8 
	220 
	4 
	12 
	6 
	30 
	0,125 

	45 
	570 
	3,0 
	250 
	4 
	12 
	6 
	30 
	0,150 

	50 
	640 
	3,4 
	270 
	4 
	12 
	6 
	30 
	0,197 

	55 
	740 
	3,4 
	310 
	3 
	9 
	6 
	30 
	0,228 

	60 
	800 
	3,4 
	330 
	3 
	9 
	6 
	30 
	0,285 

	63
	850
	3,5
	340
	3
	9
	6
	30
	0,298

	65
	880
	3,5
	350
	3
	9
	6
	30
	0,321



