
ФУД У
[image: image1.jpg]



Шланг Томифлекс типа "Фуд У" из ПВХ

Рабочая температура: от -20° C до +60° C 

Цвет: прозрачный с белой спиралью

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.  

Области применения: посевная техника.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С
	Внутренний диаметр, мм
	Вес, г/м
	Толщина стенки минимальная, мм
	Толщина стенки максимальная, мм
	Радиус изгиба, мм
	Рабочее давление   при t=20С, бар
	Вакуум, м/Н2О
	Длина бухты, м
	Объем бухты, м3

	30
	520
	3,5
	3,5
	160
	5,0
	7
	30
	0,089



