
ФУД Л
[image: image1.jpg]



Шланг Томифлекс типа "Фуд Л" из ПВХ

Рабочая температура: от -20° C до +60° C 

Цвет: прозрачный с белой спиралью

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.  

Области применения: для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации Министерства Здравоохранения РБ. Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания. 

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С
	Внутренний диaметр, мм
	Вес, г/м
	Toлщинa стенки, мм
	Рaдиус изгибa, мм
	Рaбoчее дaвление, бaр
	Максимальное дaвление, бaр
	Вaкуум, м/H2O
	Длина бухты, м
	Объём упаковки, м3

	16
	185
	2,3
	85
	5
	15
	7
	30
	0,030

	19
	200
	2,4
	105
	5
	15
	7
	30
	0,035

	20
	210
	2,4
	115
	5
	15
	7
	30
	0,037

	25
	270
	2,4
	135
	5
	15
	7
	30
	0,056

	30
	330
	2,5
	155
	5
	15
	7
	30
	0,073

	32
	350
	2,6
	160
	5
	15
	7
	30
	0,078

	35
	420
	2,6
	175
	5
	15
	7
	30
	0,087

	38
	470
	3,0
	188
	5
	15
	7
	30
	0,114

	40
	510
	3,0
	200
	5
	15
	7
	30
	0,125

	45
	580
	3,2
	222
	5
	15
	7
	30
	0,150

	50
	730
	3,6
	245
	5
	15
	7
	30
	0,197

	55
	750
	3,6
	265
	5
	15
	7
	30
	0,023

	60
	850
	3,6
	295
	5
	15
	7
	30
	0,285

	63
	900
	3,7
	305
	5
	15
	7
	30
	0,285

	65
	900
	3,7
	312
	5
	15
	7
	30
	0,295

	70
	1050
	3,9
	335
	5
	15
	7
	30
	0,339

	76
	1150
	4,1
	355
	5
	15
	7
	30
	0,406

	80
	1350
	4,5
	370
	4
	12
	7
	30
	0,442

	90
	1450
	4,8
	435
	4
	12
	7
	30
	0,630

	100
	1750
	5,0
	490
	4
	12
	7
	30
	0,820

	102
	1750
	5,0
	510
	4
	12
	7
	30
	0,845



