[image: image1.jpg]


Брэйд Гарден Эконом
 Свойства: трехслойныйшланг из ПВХ, армированный полиэфирными нитями. Внутренний слой выполнен из черного ПВХ, который исключает образование налета. Второй слой выполнен в виде армирующей оплетки из полиэфирных нитей. Наружный слой из прозрачного зеленого ПВХ, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и   воздействию химических субстанций. Очень гибкий шланг. Для удобства расчетов через кассовый аппарат все бухты маркированы штрих-кодом. 
Рабочая температура: от-10°C до +60° C
Цвет: темно-зеленый

Области применения: применяется главным образом в качестве поливочного шланга.
	Внутренний диаметр, мм (дюйм)
	Наружный диаметр, мм
	Вес, г/м
	Рабочее давление (жидкость), бар
	Размеры бухт, м

	12,5 (1/2'')
	16,2
	90
	8
	20, 25, 30, 50

	16,0 (5/8'')
	20
	140
	8
	20, 25, 30, 50

	19,0 (3/4'')
	23
	170
	8
	20, 25, 30, 50

	25,0 (1'')
	30
	260
	8
	20, 25,30



