[image: image1.jpg]


 ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Шланг Томифлекс типа "Агро" Эластик М из ПВХ
Рабочая температура: от -45°С до +50°C

Цвет: оранжево-коричневый
Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам. 

Области применения: очистка канализации и сточных вод, цистерн, а также в случаях, когда необходима большая гибкость при использовании шланга. Подходит для использования при очень низких температурах, а также в качестве заборного рукава для пожарных нужд.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С
	Внутренний диаметр, мм
	Вес, г/м
	Толщина стенки, мм
	Рабочее давление, бар
	Максимальное

давление, бар
	Радиус изгиба, мм
	Вакуум, м/Н2О
	Длина бухты, м
	Объем упаковки, м3

	20
	340
	3,6
	3
	9
	65
	8
	30
	0,049

	25
	410
	3,8
	3
	9
	80
	8
	30
	0,059

	30
	550
	4,0
	3
	9
	100
	8
	30
	0,074

	32
	600
	4,0
	3
	9
	105
	8
	30
	0,083

	35
	630
	4,2
	2,6
	7,8
	115
	8
	30
	0,107

	38
	730
	4,4
	2,6
	7,8
	125
	8
	30
	0,127

	40
	800
	4,5
	2,4
	7,2
	130
	8
	30
	0,149

	45
	900
	4,5
	2,4
	7,2
	145
	8
	30
	0,176

	50
	1070
	4,8
	2,2
	6,6
	160
	8
	30
	0,207

	55
	1100
	4,9
	2
	6
	175
	7
	30
	0,247

	60
	1250
	5,0
	2
	6
	195
	7
	30
	0,288

	63
	1390
	5,2
	2
	6
	210
	7
	30
	0,288

	65
	1450
	5,2
	2
	6
	215
	7
	30
	0,299

	70
	1600
	5,5
	1,8
	5,4
	225
	7
	30
	0,388

	76
	1700
	5,5
	1,8
	5,4
	250
	7
	30
	0,417

	80
	1850
	6,3
	1,6
	4,8
	260
	7
	30
	0,454

	90
	2150
	6,3
	1,5
	4,5
	300
	7
	30
	0,689

	100
	2700
	6,7
	1,3
	3,9
	330
	7
	30
	0,820

	102
	2750
	6,7
	1,3
	3,9
	335
	6
	30
	0,865

	110
	3000
	7,0
	1,2
	3,6
	360
	6
	30
	0,995

	120
	3350
	7,5
	1,1
	3,3
	390
	6
	30
	1,156

	127
	3600
	7,5
	1,1
	3,3
	410
	6
	30
	1,243


