
[image: image1.jpg]


ГАРДЕН СЛ
Шланг Томифлекс типа "Гарден" СЛ из ПВХ
Рабочая температура: от -15° C до +60° C 

Цвет: зеленый с белой или серой спиралью.
Свойства: очень легкий напорновсасывающий спиральный шланг. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя – ребристая. Очень гибкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
Области применения: в качестве садового шланга для полива, подключения насосной техники.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С
	Внутренний диaметр, мм
	Вес, г/м
	Общая толщина стенки, мм
	Toлщина стенки, мм
	Рaбoчее дaвление, бaр
	Вaкуум, м/H2O
	Длина бухты, м

	16 
	100
	2,2
	0,7
	4
	6
	30 

	19
	150
	2,3
	0,7
	4
	6
	30 

	20
	155
	2,3
	0,7
	4
	6
	30

	25
	185
	2,4
	0,8
	4
	6
	30 

	32
	235
	2,8
	0,8
	4
	6
	30 

	35
	290
	2,8
	0,9
	4
	6
	30

	38
	320
	3,0
	0,9
	4
	6
	30

	40 
	400 
	3,4
	0,9
	4
	6
	30 

	50
	470
	3,9
	0,9
	4
	6
	30



