
ФУД
[image: image1.jpg]



Шланг Томифлекс типа "Фуд" из ПВХ

Рабочая температура: от -20° C до +60° C 

Цвет: прозрачный с белой спиралью

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.  

Области применения: для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации Министерства Здравоохранения РБ. Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания. 

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С
	Внутренний диaметр, мм
	Вес, г/м
	Toлщинa стенки, мм
	Рaдиус изгибa, мм
	Рaбoчее дaвление, бaр
	Максимальное дaвление, бaр
	Вaкуум, м/H2O
	Длина бухты, м
	Объём упаковки, м3

	16
	200
	2,5
	80
	5
	15
	7
	30
	0,030

	19
	220
	2,5
	100
	5
	15
	7
	30
	0,035

	20
	250
	2,8
	110
	5
	15
	7
	30
	0,037

	25
	310
	2,8
	130
	5
	15
	7
	30
	0,056

	30
	360
	2,9
	150
	5
	15
	7
	30
	0,073

	32
	390
	3,0
	155
	5
	15
	7
	30
	0,078

	35
	440
	3,2
	170
	5
	15
	7
	30
	0,087

	38
	520
	3,4
	182
	5
	15
	7
	30
	0,114

	40
	600
	3,5
	195
	5
	15
	7
	30
	0,125

	45
	670
	3,8
	215
	5
	15
	7
	30
	0,150

	50
	900
	4,1
	235
	5
	15
	7
	30
	0,197

	55
	920
	4,1
	255
	5
	15
	7
	30
	0,023

	60
	970
	4,1
	275
	5
	15
	7
	30
	0,285

	63
	1080
	4,2
	290
	5
	15
	7
	30
	0,285

	65
	1100
	4,2
	300
	5
	15
	7
	30
	0,295

	70
	1200
	4,5
	320
	5
	15
	7
	30
	0,339

	76
	1300
	4,7
	340
	5
	15
	7
	30
	0,406

	80
	1550
	5,2
	365
	4
	12
	7
	30
	0,442

	90
	1850
	6,0
	420
	4
	12
	7
	30
	0,630

	100
	2200
	6,0
	470
	4
	12
	7
	30
	0,820

	102
	2280
	6,0
	480
	4
	12
	7
	30
	0,845

	110
	2550
	6,0
	520
	4
	12
	6
	30
	0,910

	120
	2800
	6,2
	650
	3
	9
	6
	30
	1,024

	127
	3000
	6,2
	680
	3
	9
	5,5
	30
	1,200

	130
	3200
	6,2
	695
	3
	9
	5,5
	30
	1,250

	140
	3700
	6,2
	735
	3
	9
	5
	30
	1,390

	150
	4300
	6,2
	780
	3
	9
	5
	20
	1,255

	152
	4380
	6,2
	790
	3
	9
	5
	20
	1,255

	160
	5000
	7,0
	820
	2,5
	7,5
	5
	20
	1,500

	170
	5380
	7,0
	835
	2,5
	7,5
	5
	20
	1,680

	180
	5750
	7,5
	850
	2
	6
	4,5
	10
	1,810

	200
	6500
	8,2
	890
	2
	6
	4,5
	10
	1,980



