АГРО СЕ
[image: image1.jpg]


Шланг Томифлекс типа «Агро» СЕ из ПВХ

Рабочая температура: от -30°C до +60°C
Цвет: синий.

Свойства: эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

Области применения: для систем орошения, очистки канализации и сточных ям. AGRO SE изготавливается с применением специальных ПВХ, которые обеспечивают более высокую гибкость, и поэтому он особенно пригоден для автоцистерн.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

	Внутренний диаметр, мм
	Вес, г/м
	Толщина стенки, мм
	Рабочее давление, бар
	Максимальное

давление, бар
	Радиус изгиба, мм
	Вакуум, м/Н2О
	Длина бухты, м
	Объем упаковки, м3

	20
	310
	3,6
	7
	21
	80
	10
	30
	0,049

	25
	410
	3,8
	7
	21
	100
	10
	30
	0,059

	30
	550
	4,0
	7
	21
	120
	10
	30
	0,074

	32
	600
	4,0
	7
	21
	130
	10
	30
	0,083

	35
	630
	4,2
	6
	18
	140
	10
	30
	0,107

	38
	700
	4,4
	6
	18
	155
	10
	30
	0,127

	40
	730
	4,5
	6
	18
	160
	10
	30
	0,149

	45
	850
	4,5
	6
	18
	180
	10
	30
	0,176

	50
	1070
	4,8
	5
	15
	200
	10
	30
	0,207

	55
	1100
	4,9
	5
	15
	220
	10
	30
	0,247

	60
	1250
	5,0
	4,5
	13,5
	240
	9
	30
	0,288

	63
	1390
	5,2
	4,5
	13,5
	260
	9
	30
	0,288

	65
	1450
	5,2
	4,5
	13,5
	260
	9
	30
	0,299

	70
	1600
	5,5
	4,5
	13,5
	280
	9
	30
	0,388

	76
	1700
	5,5
	4
	12
	310
	9
	30
	0,417

	80
	1850
	6,3
	3,5
	10,5
	320
	9
	30
	0,454

	90
	2150
	6,3
	3,5
	10,5
	360
	9
	30
	0,689

	100
	2700
	6,7
	3
	9
	410
	8,5
	30
	0,820

	102
	2750
	6,7
	3
	9
	410
	8,5
	30
	0,820

	110
	3000
	7,0
	3
	9
	450
	8,5
	30
	0,995

	120
	3350
	7,5
	2,5
	7,5
	480
	8
	30
	1,156

	127
	3600
	7,5
	2,5
	7,5
	510
	8
	30
	1,243

	130
	4000
	7,6
	2,5
	7,5
	520
	8
	30
	1,275

	140
	4450
	8,0
	2,5
	7,5
	560
	8
	30
	1,323

	150
	5000
	9,0
	2
	6
	610
	8
	20
	1,360

	152
	5100
	9,0
	2
	6
	660
	8
	20
	1,429

	160
	5600
	9,5
	2
	6
	660
	8
	20
	1,500

	170
	6000
	9,5
	2
	6
	710
	7
	20
	1,568

	180
	6400
	9,5
	2
	6
	770
	7
	10
	1,810

	200
	7000
	9,5
	2
	6
	850
	7
	10
	1,980

	
	
	
	
	
	
	
	
	



