
[image: image1.jpg]


ВАЙН
Шланг Томифлекс типа "Вайн" из ПВХ

Рабочая температура: от -20° C до +60° C 

Цвет: прозрачный с красной спиралью

Свойства: шланг из гигиенически чистого мягкого ПВХ, усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению жесткого ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Удобен для манипулирования, эластичен, устойчив к ударам и абразивному износу, атмосферным воздействиям, к воздействию большого числа химических веществ.  

Области применения: для перекачки минеральной воды, соков, вин, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и т.д.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С 
	Внутренний диаметр, мм
	Вес, г/м
	Toлщинa стенки, мм
	Радиус изгиба, мм
	Рабочее давление, бaр
	Максимальное давление, бaр
	Вакуум,

м/H2O
	Длина бухты, м
	Объём упаковки, м3

	20
	240
	2,4
	110
	5
	15
	6
	30
	0,037

	25
	270
	2,4
	140
	5
	15
	6
	30
	0,056

	30
	330
	2,5
	170
	5
	15
	6
	30
	0,073

	32
	350
	2,6
	180
	5
	15
	6
	30
	0,078

	35
	420
	2,6
	195
	5
	15
	6
	30
	0,087

	38
	470
	3,0
	210
	5
	15
	6
	30
	0,114

	40
	510
	3,0
	220
	5
	15
	6
	30
	0,125

	45
	580
	3,2
	250
	5
	15
	6
	30
	0,150

	50
	730
	3,6
	270
	5
	15
	6
	30
	0,197

	55
	750
	3,6
	310
	5
	15
	6
	30
	0,228

	60
	850
	3,6
	330
	5
	15
	6
	30
	0,285

	63
	900
	3,7
	350
	5
	15
	6
	30
	0,285

	65
	950
	3,7
	370
	5
	15
	6
	30
	0,305

	70
	1050
	3,9
	450
	4
	12
	6
	30
	0,339

	76
	1150
	4,1
	500
	4
	12
	6
	30
	0,406

	80
	1350
	4,5
	550
	4
	12
	6
	30
	0,442

	90
	1450
	5,0
	590
	4
	12
	6
	30
	0,630

	100
	1750
	5,0
	640
	4
	12
	6
	30
	0,745

	102
	1750
	5,0
	690
	4
	12
	6
	30
	0,830



