
[image: image1.jpg]


ВАЙР ФУД
Шланг Томифлекс типа "Вайр Фуд" из ПВХ

Диапазон температур: от -10°C до +60°C
Цвет: прозрачный

Характеристики: шланг из пластичного ПВХ, усиленный стальной спиралью. Внутренняя и внешняя поверхности гладкие. Чрезвычайно гибок. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и к воздействию большого числа химических веществ.
Область применения: пригоден для перекачки жидкостей, в том числе и пищевых.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

	Внутренний

диаметр, мм
	Вес, г/м
	Толщина стенки, мм
	Рабочее давление, бар
	Радиус изгиба, мм
	Вакуум, м/Н2О
	Длина бухты, м
	Объем упаковки, м3
	Толщина металлической спирали, мм
	Шаг спирали, мм

	16
	250
	3
	6,0
	80
	8,5
	50
	0,042
	0,9
	9,5

	18
	290
	3,2
	5,0
	95
	8,5
	50
	0,065
	0,9
	10

	20
	350
	3,5
	5,0
	110
	8,5
	50
	0,080
	1,1
	10,5

	22
	380
	3,8
	5,0
	120
	8,5
	50
	0,090
	1,1
	11

	25
	500
	4,0
	5,0
	130
	8,5
	50
	0,110
	1,4
	11,25

	30
	585
	4,0
	4,0
	150
	8,5
	50
	0,140
	1,4
	12

	32
	650
	4,2
	4,0
	155
	8,5
	50
	0,165
	1,4
	12,5

	35
	700
	4,2
	4,0
	170
	8,5
	50
	0,180
	1,4
	13

	38
	800
	4,4
	4,0
	182
	8,5
	30
	0,114
	1,4
	13,5

	40
	870
	4,5
	4,0
	195
	8,0
	30
	0,125
	1,4
	14

	45
	1100
	4,8
	4,0
	215
	8,0
	30
	0,178
	1,4
	14,5

	50
	1235
	4,8
	3,5
	235
	8,0
	30
	0,218
	1,4
	15

	60
	1700
	5
	3,5
	275
	8,0
	30
	0,265
	1,8
	15

	63
	1800
	5,4
	3,5
	290
	8,0
	30
	0,281
	1,8
	15

	70
	2000
	6,0
	3,5
	320
	7,0
	30
	0,342
	1,8
	15

	76
	2200
	6,2
	3,5
	340
	7,0
	20
	0,489
	1,8
	14

	80
	2350
	6,2
	3,5
	365
	7,0
	20
	0,357
	2,0
	14,5

	90
	2900
	6,3
	3,0
	420
	7,0
	20
	0,410
	2,0
	15

	102
	3350
	6,5
	2,5
	470
	7,0
	20
	0,518
	2,4
	16



