
ГАРДЕН
[image: image1.jpg]


Шланг Томифлекс типа "Гарден" из ПВХ

Рабочая температура: от -20° C до +60° C 

Цвет: зеленый прозрачный с белой спиралью
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. 
Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С
	Внутренний диаметр, мм
	Вес, г/м
	Toлщинa стенки, мм
	Радиус изгиба, мм
	Рабочее давление, бaр
	Максимальное давление, бaр
	Вaкуум, м/H2O
	Длина бухты, м
	Объём упаковки, м3

	16
	190
	2,4
	100
	5
	15
	6
	30
	0,029

	19
	200
	2,4
	105
	5
	15
	6
	30
	0,033

	20
	210
	2,4
	110
	5
	15
	6
	30
	0,037

	25
	270
	2,4
	140
	5
	15
	6
	30
	0,056

	30
	330
	2,5
	170
	5
	15
	6
	30
	0,073

	32
	350
	2,6
	180
	5
	15
	6
	30
	0,078

	35
	420
	2,6
	195
	5
	15
	6
	30
	0,087

	38
	470
	3,0
	210
	5
	15
	6
	30
	0,114

	40
	510
	3,0
	220
	5
	15
	6
	30
	0,125

	45
	580
	3,2
	250
	5
	15
	6
	30
	0,150

	50
	700
	3,6
	270
	5
	15
	6
	30
	0,197

	55
	750
	3,6
	310
	5
	15
	6
	30
	0,228

	60
	850
	3,6
	330
	5
	15
	6
	30
	0,280

	63
	900
	3,7
	350
	5
	15
	6
	30
	0,285

	65
	950
	3,7
	385
	5
	15
	6
	30
	0,290

	70
	1050
	3,9
	450
	4
	12
	6
	30
	0,339

	76
	1150
	4,1
	500
	4
	12
	6
	30
	0,406

	80
	1350
	4,5
	550
	4
	12
	6
	30
	0,442

	90
	1450
	5,0
	570
	4
	12
	6
	30
	0,630

	100
	1700
	5,0
	600
	4
	12
	6
	30
	0,730

	102
	1750
	5,0
	610
	4
	12
	6
	30
	0,741



