[image: image1.jpg]


БРЭЙД ФУД
Шланг Томифлекс из ПВХ серии Брэйд типа "Фуд"
Рабочая температура: от -10°C до +60°C
Цвет: прозрачный

Свойства: трехслойный прозрачный шланг из ПВХ, армированный полиэфирными нитями. Внутренняя и наружная поверхности гладкие. Устойчив к ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химический веществ. Эластичный, легкий, удобный для манипулирования. 

Области применения: для транспорта жидкостей и сжатого воздуха. Шланг сертифицирован для перекачки пищевых продуктов.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

	Внутренний диаметр,
мм
	Внешний диаметр,

мм
	Вес,

г/м
	Толщина стенки, мм
	Рабочее давление, бар
	Длина бухты, м

	
	
	
	
	воздух
	вода
	

	6
	11
	80
	2,5
	6
	10
	50

	8
	13
	100
	2,5
	6
	10
	50

	10
	14,5
	115
	2,2
	6
	10
	50

	12,5
	17
	130
	2,2
	6
	10
	50

	16
	22
	200
	3,0
	6
	10
	50

	19
	26
	310
	3,5
	6
	10
	50

	25
	32
	400
	3,5
	6
	10
	50

	32
	40
	500
	4,0
	6
	10
	50



