
ЛИГНУМ ПУ
[image: image1.jpg]



Шланг Томифлекс типа "Лигнум-ПУ" из полиуретана
Рабочая температура: от -20°C до +80°C

Цвет: прозрачный с белой либо серой спиралью
Свойства: шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая. Очень легкий, гибкий, устойчив к абразивному износу, а также к атмосферному и химическому воздействию. Высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ). 
Области применения: всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, паров, особенно в агрессивной среде.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

	Внутренний диаметр, мм 
	Вес, г/м 
	Минимальная толщина стенки, мм
	Максимальная толщина стенки, мм
	Рaдиус изгибa, мм
	Вaкуум, м/H2O
	Длина бухты, м
	Oбъём упаковки, м3

	20
	120
	0,4
	2,5
	25
	4
	30
	0,040

	25
	140
	0,4
	2,5
	30
	4
	30
	0,050

	30
	160
	0,4
	2,5
	35
	4
	30
	0,062

	32
	185
	0,4
	2,5
	35
	4
	30
	0,065

	35
	195
	0,5
	2,7
	40
	4
	30
	0,098

	38
	220
	0,5
	3,0
	50
	4
	30
	0,124

	40
	235
	0,5
	3,0
	50
	3
	30
	0,124

	45
	270
	0,5
	3,2
	65
	3
	30
	0,142

	50
	340
	0,6
	3,3
	70
	3
	30
	0,182

	55
	360
	0,6
	3,3
	75
	3
	30
	0,195

	60
	400
	0,6
	3,5
	80
	3
	30
	0,279

	63
	440
	0,6
	3,5
	80
	3
	30
	0,279

	65
	470
	0,6
	3,5
	85
	3
	30
	0,289

	70
	520
	0,6
	3,8
	95
	3
	30
	0,312

	76
	550
	0,6
	3,8
	100
	3
	30
	0,343

	80
	590
	0,6
	4,2
	110
	3
	30
	0,375

	90
	690
	0,8
	4,4
	125
	3
	30
	0,529

	100
	800
	0,8
	4,4
	140
	3
	30
	0,627

	102
	820
	0,8
	4,5
	140
	3
	30
	0,635

	110
	980
	0,8
	5,2
	150
	3
	20
	0,746

	120
	1000
	0,8
	5,2
	160
	3
	20
	0,855

	127
	1100
	0,8
	5,2
	170
	3
	20
	0,923

	130
	1150
	0,8
	5,3
	170
	3
	20
	0,984

	140
	1280
	0,8
	5,5
	180
	3
	20
	1,070

	150
	1450
	0,8
	5,5
	200
	3
	20
	1,100

	152
	1500
	0,8
	5,5
	200
	3
	20
	1,115

	160
	1660
	0,8
	6,2
	220
	3
	20
	1,150

	170
	1750
	1,0
	6,2
	230
	3
	10
	1,200

	180
	1850
	1,0
	6,5
	250
	3
	10
	1,283

	200
	2300
	1,0
	6,5
	260
	3
	10
	1,513



