
[image: image1.jpg]


ЛИГНУМ-ПУ СЕ
Шланг Томифлекс типа "Лигнум-ПУ" СЕ из полиуретана
Рабочая температура: от -20°C до +80°C

Цвет: прозрачный с белой спиралью

Свойства: шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Устойчив к ударам и давлению. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая. Чрезвычайно благоприятные механические свойства: очень легкий, оптимальная гибкость, очень устойчив к абразивному износу. Достойна внимания очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ). Полиуретан чрезвычайно устойчив к атмосферному и химическому воздействию.

Области применения: всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, паров, особенно в агрессивной среде.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

	Внутренний диaметр, мм 
	Вес, г/м 
	Минимальная толщина стенки, мм
	Максимальная толщина стенки, мм
	Рaдиус изгибa, мм 
	Вaкуум, м/H2O 
	Длина бухты, м
	Oбъём упаковки, м3 

	20
	230
	0,7
	3,0
	100
	6
	30
	0,050

	25
	250
	0,7
	3,0
	110
	6
	30
	0,058

	30
	270
	0,8
	3,2
	115
	6
	30
	0,070

	32
	290
	0,8
	3,3
	120
	6
	30
	0,082

	35
	300
	0,8
	3,3
	125
	6
	30
	0,099

	38
	310
	0,8
	3,3
	130
	5
	30
	0,114

	40
	350
	1
	3,6
	140
	5
	30
	0,133

	45
	440
	1
	4,0
	160
	5
	30
	0,150

	50
	540
	1
	4,5
	175
	5
	30
	0,199

	55
	540
	1
	4,5
	185
	5
	30
	0,219

	60
	640
	1
	4,5
	200
	5
	30
	0,241

	63
	670
	1
	4,5
	230
	5
	30
	0,293

	65
	700
	1
	4,5
	235
	5
	30
	0,325

	70
	750
	1
	4,5
	250
	5
	30
	0,369

	76
	780
	1
	4,5
	270
	5
	30
	0,432

	80
	900
	1
	5,0
	290
	5
	30
	0,485

	90
	1050
	1
	5,2
	360
	5
	30
	0,573

	100
	1250
	1
	5,7
	400
	4,5
	30
	0,713

	102
	1250
	1
	5,7
	400
	4,5
	30
	0,725

	110
	1400
	1
	5,8
	430
	4,5
	20
	0,830

	120
	1500
	1
	5,9
	470
	4,5
	20
	0,962

	127
	1600
	1
	5,8
	500
	4,5
	20
	1,120

	130
	1650
	1
	5,8
	520
	4,5
	20
	1,145

	140
	1800
	1
	6,3
	570
	4
	20
	1,152

	150
	2000
	1
	6,4
	600
	4
	20
	1,262

	152
	2010
	1
	6,4
	610
	4
	20
	1,270

	160
	2030
	1
	6,5
	650
	4
	20
	1,320



