                                        ЭЙР
Шланг Томифлекс типа "Эйр" из ПВХ 
ТУ РБ 37526910.001-99 
Рабочая температура: от – 20°C до + 60°C  
Цвет:  прозрачный с белой спиралью 
[image: image1.jpg]


Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Чрезвычайно легкий и гибкий.  Области применения: для отсоса воздуха, дыма, газов, в установках кондиционирования и вентиляции. 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20С 
	Внутренний диaметр, мм 
	Вес, г/м 
	Oбщaя тoлщинa стенки, мм 
	Toлщинa стенки, мм 
	Рaдиус изгибa, мм 
	Вaкуум, м/H2O 
	Длина бухты, м 
	Oбъём упaкoвки, м3 

	16 
	80 
	2,2 
	0,5 
	35 
	4 
	30 
	0,035 

	19 
	90 
	2,2 
	0,5 
	40 
	4 
	30 
	0,038 

	20 
	100 
	2,2 
	0,5 
	40 
	4 
	30 
	0,040 

	25 
	135 
	2,2 
	0,5 
	40 
	3 
	30 
	0,050 

	30 
	150 
	2,4 
	0,5 
	40 
	3 
	30 
	0,062 

	32 
	155 
	2,4 
	0,5 
	40 
	3 
	30 
	0,065 

	35 
	170 
	2,4 
	0,5 
	40 
	3 
	30 
	0,098 

	38 
	195 
	2,5 
	0,5 
	50 
	3 
	30 
	0,124 

	40 
	200 
	2,6 
	0,5 
	60 
	3 
	30 
	0,124 

	45 
	245 
	2,6 
	0,5 
	80 
	2,5 
	30 
	0,142 

	50 
	290 
	3,0 
	0,5 
	90 
	2,5 
	30 
	0,182 

	55 
	360 
	3,0 
	0,5 
	90 
	2,5 
	30 
	0,195 

	60 
	425 
	3,3 
	0,5 
	100 
	2,5 
	30 
	0,279 

	63 
	460 
	3,3 
	0,5 
	100 
	2,5 
	30 
	0,279 

	65 
	475 
	3,3 
	0,5 
	110 
	2,5 
	30 
	0,293 

	70 
	500 
	3,3 
	0,5 
	110 
	2,5 
	30 
	0,312 

	76 
	550 
	3,4 
	0,5 
	110 
	2,5 
	30 
	0,343 

	80 
	590 
	3,6 
	0,5 
	130 
	2,5 
	30 
	0,375 

	90 
	670 
	4,2 
	0,5 
	150 
	2 
	30 
	0,529 

	100 
	750 
	4,3 
	0,5 
	160 
	2 
	30 
	0,627 

	102 
	800 
	4,3 
	0,5 
	170 
	2 
	30 
	0,639 

	110 
	900 
	4,5 
	0,5 
	190 
	2 
	30 
	0,746 

	120 
	1000 
	4,8 
	0,5 
	200 
	2 
	30 
	0,855 

	127 
	1100 
	5,0 
	0,6 
	230 
	2 
	30 
	0,923 

	130 
	1200 
	5,0 
	0,6 
	250 
	2 
	30 
	0,984 

	140 
	1300 
	5,2 
	0,6 
	260 
	2 
	30 
	1,070 

	150 
	1500 
	5,4 
	0,6 
	280 
	2 
	30 
	0,928 

	152 
	1550 
	5,4 
	0,6 
	280 
	2 
	30 
	0,937 

	160 
	1670 
	5,7 
	0,7 
	280 
	1 
	20 
	1,078 

	170 
	1760 
	5,8 
	0,7 
	300 
	1 
	20 
	1,115 

	180 
	1850 
	6,0 
	0,7 
	320 
	1 
	20 
	1,283 

	200 
	2150 
	6,0 
	0,7 
	360 
	1 
	20 
	1,513 

	 
	
	
	
	
	
	
	


