
[image: image1.jpg]


КРИСТАЛ БРЕН
Шланг Томифлекс типа "Кристал БРЕН" из ПВХ

Рабочая температура: от -10° C до +50° C 

Цвет: прозрачный 
Свойства: шланг из маслобензостойкого ПВХ со смягчающими компонентами. Внутренняя и внешняя поверхность гладкие.

Области применения: Предназначен для транспортировки не под давлением жидких нефтепродуктов, в том числе бензина.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

	Внутренний диаметр, мм
	Внешний диаметр, мм 
	Толщина стенки, мм
	Вес, г/м
	Длинна бухты, м

	2
	4
	1
	15
	100

	3
	5
	1
	17
	100

	4
	6
	1
	23
	100

	4
	7
	1,5
	34
	100

	5
	7
	1
	39
	50

	5
	8
	1,5
	41
	50

	5
	9
	2
	45
	50

	6
	8
	1
	32
	50

	6
	9
	1,5
	47
	50

	6
	10
	2
	75
	50

	7
	10
	1,5
	53
	50

	7
	12
	2,5
	99
	50

	7
	14
	3,5
	155
	50

	8
	10
	1
	40
	50

	8
	11
	1,5
	62
	50

	8
	12
	2
	83
	50

	9
	12
	1,5
	65
	50

	9
	13
	2
	91
	50

	10
	13
	1,5
	76
	50

	10
	14
	2
	108
	50

	10
	16
	3
	125
	50

	11
	15
	2
	100
	50

	12
	15
	1,5
	92
	50

	12
	16
	2
	118
	50

	12
	17
	2,5
	150
	50

	13
	16
	1,5
	105
	50

	14
	19
	2,5
	171
	50

	14
	22
	4
	292
	50

	15
	20
	2,5
	210
	50

	15
	21
	3
	220
	50

	16
	20
	2
	180
	50

	16
	21
	2,5
	203
	50

	16
	22
	3
	237
	50

	16
	24
	4
	333
	50

	18
	22
	2
	170
	50

	18
	23
	2,5
	230
	50

	18
	24
	3
	263
	50

	18
	25
	3,5
	313
	50

	19
	24
	2,5
	250
	50

	19
	25
	3
	265
	50

	19
	27
	4
	360
	50

	20
	24
	2
	180
	50

	20
	25
	2,5
	234
	50

	20
	26
	3
	285
	50

	22
	28
	3
	280
	50

	25
	31
	3
	406
	50

	25
	32
	3,5
	550
	50

	28
	32
	2
	260
	50



