ПАСПОРТ КАЧЕСТВА[image: image1.jpg]



Шланг Томифлекс типа "Фуел" из ПВХ
Рабочая температура: от -25° C до +60° C 
Цвет: темно-синий
Свойства: шланг из специальных видов мягкого ПВХ, усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка волнистая. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химических субстанций. Не обладает антистатическими свойствами.
Области применения: для перекачки нефтепродуктов, минеральных масел и т.п.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20С 
	Внутренний диаметр, мм 
	Вес, г/м 
	Toлщинa стенки, мм 
	Рaдиус изгибa, мм 
	Рaбoчее дaвление, бaр 
	Мaксимальное дaвление, бaр 
	Вaкуум, м/H2O 
	Длина бухты, м 
	Oбъём упaкoвки, м3

	16
	200
	2,5
	80
	5
	15
	7
	30
	0,030

	19
	230
	2,6
	100
	5
	15
	7
	30
	0,035

	20
	240
	2,8
	110
	5
	15
	7
	30
	0,037

	25
	300
	2,8
	130
	5
	15
	7
	30
	0,056

	28
	330
	2,8
	140
	5
	15
	7
	30
	0,061

	30
	360
	2,9
	150
	5
	15
	7
	30
	0,073

	32
	400
	3,0
	155
	5
	15
	7
	30
	0,078

	35
	470
	3,2
	170
	5
	15
	7
	30
	0,087

	38
	540
	3,4
	182
	5
	15
	7
	30
	0,114

	40
	600
	3,5
	195
	5
	15
	7
	30
	0,125

	45
	730
	3,8
	215
	5
	15
	7
	30
	0,150

	50
	900
	4,1
	235
	5
	15
	7
	30
	0,197

	55
	980
	4,1
	255
	5
	15
	7
	30
	0,023

	60
	1050
	4,1
	275
	5
	15
	7
	30
	0,285

	63
	1090
	4,2
	290
	5
	15
	7
	30
	0,285

	65
	1140
	4,3
	300
	5
	15
	7
	30
	0,297

	70
	1200
	4,5
	320
	5
	15
	7
	30
	0,339

	76
	1350
	4,7
	340
	5
	15
	7
	30
	0,406

	80
	1550
	5,2
	365
	4
	12
	7
	30
	0,442

	90
	1850
	6,0
	420
	4
	12
	7
	30
	0,630

	100
	2200
	6,0
	470
	4
	12
	7
	30
	0,820

	102
	2280
	6,0
	480
	4
	12
	7
	30
	0,845



