[image: image1.jpg]


 PU 600E ECO
Конструкция: стенка изготовлена ​​из 100% высокостойкого к истиранию полиуретана, устойчива к гидролизу и микробам (толщина стенки между спиралями около 0,6 мм), в стенку встроена спираль из пружинной стали с медным покрытием. Свойства: Очень легкий и чрезвычайно гибкий полиуретановый шланг с высоким удлинением при разрыве и хорошей прочностью на разрыв. Устойчивость к истиранию.  Области применения: универсальный шланг для деревообрабатывающей, пластмассовой и химической промышленности для транспортировки легких твердых веществ и газовоздушных смесей. Диапазон температур: от -40°C до +90°C (кратковременно до +125°C) Цвет : прозрачный

	Внутренний диаметр, мм
	Вес, г/м
	Толщина стенки минимальная, мм
	Толщина стенки максимальная, мм
	Радиус изгиба, мм
	Рабочее давление   при t=20С, бар
	Вакуум, м/Н2О
	Длина бухты, м
	Объем бухты, м3

	60
	337
	0,6
	0,6
	60
	0,6
	2,5
	10
	0,341

	65
	364
	0,6
	0,6
	65
	0,6
	2,5
	10
	0,346

	70
	432
	0,6
	0,6
	70
	0,6
	2,5
	10
	0,351

	75
	462
	0,6
	0,6
	75
	0,6
	2,5
	10
	0,356

	76
	468
	0,6
	0,6
	76
	0,6
	2,5
	10
	0,361

	80
	492
	0,6
	0,6
	80
	0,4
	1,5
	10
	0,101

	83
	510
	0,6
	0,6
	83
	0,4
	1,5
	10
	0,106

	90
	552
	0,6
	0,6
	90
	0,4
	1,5
	10
	0,111

	100
	569
	0,6
	0,6
	100
	0,4
	1,5
	10
	0,020

	102
	580
	0,6
	0,6
	102
	0,3
	1,0
	10
	0,021

	110
	625
	0,6
	0,6
	110
	0,3
	1,0
	10
	0,024

	120
	680
	0,6
	0,6
	120
	0,3
	1,0
	10
	0,030

	125
	708
	0,6
	0,6
	125
	0,3
	1,0
	10
	0,032

	127
	720
	0,6
	0,6
	127
	0,3
	1,0
	10
	0,033

	130
	736
	0,6
	0,6
	130
	0,3
	1,0
	10
	0,034

	140
	792
	0,6
	0,6
	140
	0,3
	1,0
	10
	0,035

	150
	848
	0,6
	0,6
	150
	0,3
	1,0
	10
	0,039

	152
	859
	0,6
	0,6
	152
	0,3
	1,0
	10
	0,049

	160
	903
	0,6
	0,6
	160
	0,2
	0,5
	10
	0,051

	175
	987
	0,6
	0,6
	175
	0,2
	0,5
	10
	0,056

	180
	1015
	0,6
	0,6
	180
	0,2
	0,5
	10
	0,065

	200
	1170
	0,6
	0,6
	200
	0,2
	0,5
	10
	0,071

	203
	1187
	0,6
	0,6
	203
	0,2
	0,5
	10
	0,090

	225
	1315
	0,6
	0,6
	225
	0,2
	0,5
	10
	0,095

	250
	1459
	0,6
	0,6
	250
	0,1
	0,2
	10
	0,145

	280
	1632
	0,6
	0,6
	280
	0,1
	0,2
	10
	0,150

	300
	1855
	0,6
	0,6
	300
	0,1
	0,2
	10
	0,180

	350
	2162
	0,6
	0,6
	350
	0,1
	0,2
	10
	0,234


