[image: image1]

Резиновый лист с тиснением (Резиновая дорожка)
[image: image2.jpg]



· Антискользящее покрытие с рельефным рисунком «Пятачок», «Даймонд», «Мелкий риф», «Рыбья кость», «Шахматы», «Рисунок кожа»
[image: image3.png]




[image: image6.png]



[image: image4.png]


[image: image5.png]




�





�
Свойства�
Метод испытания�
Единица�
Типичные значения�
�
�
�
Твердость�
ASTM D 2240�
Shore A�
65+/-5�
�
�
�
Плотность�
ASTM D 1817�
g/cm3�
1.5+/-0.1�
�
�
�
Предел прочности�
ASTM D 412�
MPA�
3�
�
�
�
Относительное


удлинение на разрыв�
ASTM D 412�
%�
150�
�
�
�
Рабочая температура�
Нет данных�
℃�
-30 to 70�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 Размеры


Толщина 3, 4 mm


Ширина


1 m, 1,2 m, 1,4 m


Длина


10 m�






Условия хранения:


2 года на складе, избегайте солнечного света, попадания влаги и воды, хранение при комнатной температуре.


�
�















