[image: image1.jpg]


 PU 400E ECO
Конструкция: стенка изготовлена ​​из 100% высокостойкого к истиранию полиуретана, устойчива к гидролизу и микробам (толщина стенки между спиралями около 0,4 мм), в стенку встроена спираль из пружинной стали с медным покрытием. Свойства: Очень легкий и чрезвычайно гибкий полиуретановый шланг с высоким удлинением при разрыве и хорошей прочностью на разрыв. Устойчивость к истиранию.  Области применения: универсальный шланг для деревообрабатывающей, пластмассовой и химической промышленности для транспортировки легких твердых веществ и газовоздушных смесей. Диапазон температур: от -40°C до +90°C (кратковременно до +125°C) Цвет : прозрачный

	Внутренний диаметр, мм
	Вес, г/м
	Толщина стенки минимальная, мм
	Толщина стенки максимальная, мм
	Радиус изгиба, мм
	Рабочее давление   при t=20С, бар
	Вакуум, м/Н2О
	Длина бухты, м
	Объем бухты, м3

	60
	227
	0,4
	0,4
	60
	0,40
	2
	10
	0,340

	65
	246
	0,4
	0,4
	65
	0,40
	2
	10
	0,345

	70
	291
	0,4
	0,4
	70
	0,40
	2
	10
	0,350

	75
	323
	0,4
	0,4
	75
	0,40
	2
	10
	0,355

	76
	325
	0,4
	0,4
	76
	0,40
	2
	10
	0,360


	80
	338
	0,4
	0,4
	80
	0,30
	1,5
	10
	0,100

	83
	344
	0,4
	0,4
	83
	0,30
	1,5
	10
	0,105

	90
	351
	0,4
	0,4
	90
	0,30
	1,5
	10
	0,110

	100
	364
	0,4
	0,4
	100
	0,30
	1,5
	10
	0,020

	102
	371
	0,4
	0,4
	102
	0,20
	1,0
	10
	0,020

	110
	400
	0,4
	0,4
	110
	0,20
	1,0
	10
	0,020

	120
	435
	0,4
	0,4
	120
	0,20
	1,0
	10
	0,030

	125
	557
	0,4
	0,4
	125
	0,20
	1,0
	10
	0,032

	130
	565
	0,4
	0,4
	130
	0,20
	1,0
	10
	0,035

	140
	579
	0,4
	0,4
	140
	0,20
	1,0
	10
	0,039

	150
	622
	0,4
	0,4
	150
	0,20
	1,0
	10
	0,049

	152
	666
	0,4
	0,4
	152
	0,20
	1,0
	10
	0,051

	160
	675
	0,4
	0,4
	160
	0,20
	1,0
	10
	0,056

	175
	710
	0,4
	0,4
	175
	0,10
	0,5
	10
	0,065

	180
	736
	0,4
	0,4
	180
	0,10
	0,5
	10
	0,071

	200
	742
	0,4
	0,4
	200
	0,10
	0,5
	10
	0,090

	203
	764
	0,4
	0,4
	203
	0,10
	0,5
	10
	0,095

	225
	858
	0,4
	0,4
	225
	0,10
	0,5
	10
	0,145

	250
	1163
	0,4
	0,4
	250
	0,05
	0,2
	10
	0,150

	280
	1301
	0,4
	0,4
	280
	0,05
	0,2
	10
	0,180

	300
	1394
	0,4
	0,4
	300
	0,05
	0,2
	10
	0,234

	350
	1625
	0,4
	0,4
	300
	0,05
	0,2
	10
	0,316


