[image: image1.jpg]


Кристал М
Шланг Томифлекс типа "Кристал" М из ПВХ

Рабочая температура: от -10° C до +50° C 

Цвет: прозрачный

Свойства: Шланг из пластичного ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкие. Очень легкий шланг, устойчивый к воздействию ультрафиолетовых лучей. 

Области применения: Предназначен для комплектации доильных аппаратов и перекачки молока.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

	Внутренний диаметр, мм
	Внешний диаметр, мм 
	Толщина стенки, мм
	Вес, г/м
	Длинна бухты, м

	7
	14
	3,5
	140
	50

	7+7
	14
	3,5
	280
	50

	8
	16
	4
	180
	50

	16
	26
	5
	390
	50

	18
	28
	5
	420
	50


