
[image: image1.jpg]


ЭЙР КЛИМА
Шланг Томифлекс типа "Эйр клима" из ПВХ

Рабочая температура: от – 20°C до + 60°C 

Цвет:  белый

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутрення поверхность гладкая, внешняя волнистая. Чрезвычайно легкий и гибкий. 

Области применения: применяется в установках кондиционирования и вентиляции в качестве дренажного шланга.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С

	Внутренний диaметр, мм 
	Вес, г/м
	Oбщaя тoлщинa стенки, мм 
	Toлщинa стенки, мм 
	Рaдиус изгибa, мм 
	Вaкуум, м/H2O
	Длина бухты, м
	Oбъём упaкoвки, м3 

	16
	80
	2,2
	0,5
	40
	4
	30
	0,019

	19
	90
	2,2
	0,5
	40
	4
	30
	0,031

	20
	100
	2,2
	0,5
	40
	4
	30
	0,040

	25
	135
	2,2
	0,5
	40
	3
	30
	0,050

	30
	155
	2,3
	0,5
	40
	3
	30
	0,055

	32
	170
	2,4
	0,5
	40
	3
	30
	0,065



