
[image: image1.jpg]


ЛИГНУМ НГ
Шланг Томифлекс типа "Лигнум" НГ из ПВХ

Рабочая температура: от -20° C до +60° C 

Цвет: серый
Свойства: шланг из пластичного трудногорючего ПВХ, имеющего кислородный индекс КИ>29, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого числа химических веществ. Очень легкий и гибкий. Самогашение в соответствии с нормами UL 94V0. 

Области применения: аспирация воздуха, дыма, газов, пыли. Особенно подходит для морских строительных площадок.

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20(С
	Внутренний диаметр, мм
	Вес, г/м
	Общая толщина стенки, мм
	Toлщина стенки, мм
	Радиус изгиба, мм
	Вакуум, м/H2O
	Длина бухты, м
	Объём упаковки, м3

	16
	145
	2,3
	0,70
	28
	4
	30
	0,048

	19
	150
	2,4
	0,7
	30
	4
	30
	0,049

	20
	152
	2,5
	0,70
	30
	4
	30
	0,050

	25
	155
	2,5
	0,75
	30
	4
	30
	0,052

	30
	195
	2,7
	0,75
	35
	4
	30
	0,070

	32
	205
	2,7
	0,75
	35
	4
	30
	0,082

	35
	230
	2,7
	0,75
	35
	4
	30
	0,087

	38
	260
	2,7
	0,75
	45
	3,5
	30
	0,098

	40
	280
	2,7
	0,80
	50
	3,5
	30
	0,115

	45
	350
	2,9
	0,80
	55
	3,5
	30
	0,139

	50
	430
	3,2
	0,85
	60
	3,5
	30
	0,168

	55
	470
	3,2
	0,85
	60
	3
	30
	0,199

	60
	500
	3,5
	0,85
	70
	3
	30
	0,233

	63
	520
	3,5
	0,85
	70
	3
	30
	0,250

	65
	540
	3,5
	0,85
	75
	3
	30
	0,283

	70
	580
	3,7
	0,85
	90
	3
	30
	0,317

	76
	640
	3,9
	0,90
	100
	3
	30
	0,344

	80
	750
	4,2
	0,90
	110
	3
	30
	0,377

	90
	850
	4,2
	1,00
	125
	3
	30
	0,529

	100
	970
	4,4
	1,00
	140
	3
	30
	0,627

	102
	1000
	4,4
	1,00
	140
	3
	30
	0,653

	110
	1100
	4,8
	1,00
	150
	3
	30
	0,746

	120
	1200
	5,3
	1,00
	160
	3
	30
	0,855

	127
	1270
	5,3
	1,00
	170
	3
	30
	0,923

	130
	1300
	5,5
	1,00
	170
	3
	30
	0,984

	140
	1450
	5,7
	1,10
	175
	3
	30
	1,070

	150
	1600
	6,0
	1,10
	180
	3
	30
	1,155

	152
	1650
	6,0
	1,10
	180
	3
	30
	1,165

	160
	1780
	6,3
	1,10
	190
	3
	20
	1,078

	170
	1900
	6,3
	1,10
	200
	3
	20
	1,145

	180
	2000
	6,4
	1,10
	220
	3
	20
	1,283

	200
	2200
	6,4
	1,10
	240
	2,5
	20
	1,513



